焊 接 工 艺 评 定

评 定 内 容

评定报告编号

焊 接 方 法

焊 接 材 料

单 位 名 称  胜利油田胜机石油装备有限公司

年   月   日

目      录

1.预焊接工艺规程                  1份 2页

2.焊接工艺评定报告                1份 2页

3.焊接工艺评定施焊记录表          1份 1页

4.无损检测报告                    1份 2页

5.焊接工艺评定性能试验报告        1份 1页

6.母材质量证明书                  1份 1页

7.焊材质量证明书                  1份 2页

预焊接工艺规程

共  2  页   第  1  页

| 单位名称： 胜利油田胜机石油装备有限公司 预焊接工艺规程编号：API-001-W日期： 所依据焊接工艺评定报告编号： 焊接方法： 机动化程度（手工、机动、自动）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接接头： 坡口形式：V 衬垫（材料及规格） / 其他 1：焊前应将坡口表面及两则20㎜ 内的水、锈、油污、积渣和其他有害杂质清除干净。 2：焊条，按规定进行烘干。 3：坡口面为焊接正面。 |  |  |  |  | 简图：（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序） |  |  |  |  |  |  |
| 母材： 类别号 II 组别号 1 与类别号 组别号 相焊 及标准号 GB/T 1591 材料代号 / 与标准号 材料代号 / 相焊 厚度范围： 对接焊缝焊件母材厚度范围： 角焊缝焊件母材厚度范围： 管子直径、壁厚范围： 对接焊缝 角焊缝 其他: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填充金属: 焊材类别. 焊材标准. 填充金属尺寸. 焊材型号. 焊材牌号（金属材料代号）. 填充金属类别. 其他; /; /. 对接焊缝焊件焊缝金属厚度范围：角焊缝焊件焊缝金属厚度范围 |
| 耐蚀堆焊金属化学成分(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Si | Mn | P | S |  | Cr | Ni | Mo | V | Ti | Nb |
| / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |
| 其他：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对每一种母材与焊接材料的组合均需分别填表

预焊接工艺规程

共  2  页   第  2  页

| 焊接位置： 对接焊缝的位置 平、横、立、仰 焊接方向（向上、向下） 向上 角焊缝位置 平、横、立、仰 焊接方向（向上、向下） 向上 角焊缝位置 平、横、立、仰 焊接方向（向上、向下） 向上 角焊缝位置 平、横、立、仰 焊接方向（向上、向下） 向上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 焊后热处理： 温度范围（℃） 保温时间（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预热： 预热 (℃) (允许最低值) 层间温度(℃)(允许最高值) 保持预热时间 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保护气体： 气体种类 混合比 流量(L/min) 保 护 气 尾部保护气 背面保护气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电特性： 电流种类：/极性： 焊接电流范围(A)：/电弧电压(V)： (按所焊位置和厚度,分别列出电流电压范围,记入下表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊道/ 焊层 |  | 焊接方法 |  | 填充材料 |  |  |  |  | 焊接电源 |  |  |  |  | 电弧电压 (V) |  |  | 焊接速度 (cm/min) |  | 热输入 (kJ/cm) |  |
|  |  |  |  | 牌号 |  |  | 直径 |  | 极性 |  |  | 电流 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 |  | GTAW |  | J507 |  |  | Φ3.2 |  | DCEP |  |  | 110 |  | 12 |  |  | 8 |  | 0.10 |  |
| 钨极类型及直径：/ 喷嘴直径 (mm)：/ 熔滴过渡形式：/ 焊丝送进速度 (cm/min)：/ 熔滴过渡形式： 焊丝送进速度 (cm/min)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术措施： 摆动焊或不摆动焊：/ 摆动参数：/ 焊前清理和层间清理：/ 背面清根方法：/ 单道焊或多道焊每面：/ 单丝焊或多丝焊：/ 导电嘴至工件距离(mm)：/ 锤击：/ 其他：/ 焊前清理和层间清理： 背面清根方法： 单道焊或多道焊（每面）： 单丝焊或多丝焊： 导电嘴至工件距离(mm)： 锤击： 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 | 测试 |  | 日期 |  |  | 审核 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  | 批准 |  |  | 日期 |  |  |

焊接工艺评定报告

共  2  页   第  1  页

| 单位名称： 胜利油田胜机石油装备有限公司 焊接工艺评定报告编号：API-001预焊接工艺规程编号： 焊接方法：GTAW机械化程度(手工, 机动，自动)： |  |
| --- | --- |
| 接头简图（坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺、焊缝金属厚度）： |  |
| 母材： 材料标准：GB/T 1591 钢 号.：Q345R / 类、组别号：II / 1与类、组别号： 相焊 厚度： 直径： / 其他： / | 焊后热处理： 热处理温度(℃)：// 保温时间 (h)：// |
|  | 保护气体： 气体种类 混合比 流量(L/min) 保 护 气 尾部保护气 / / / 背面保护气 / / / |
| 填充金属： 焊材标准：GB/T 5118 焊材牌号：J507 焊材规格：Φ3.2 焊缝金属厚度：/ 其他： / | 电特性： 电流种类：/ 极性：/ 钨极尺寸：// 焊接电流 (A)：/ 电弧电压 (V)：/ 其他：最大热输入： |
| 焊接位置： 对接焊缝位置 平位 方向(向上, 向下) / 角焊缝位置 / 方向(向上, 向下) / | 技术措施： 焊接速度(cm/min)：/ 摆动或不摆动：/ 摆动参数：/ 多道焊或单道焊（每面）： 多丝焊或单丝焊：/ 其他：/ |
| 预热： 预热温度(℃)：/ 层间温度 (℃)：/ 其他：/ |  |

焊 接 工 艺 评 定 报 告（续页）

共 2 页  第2 页

| 拉伸试验： 试验报告编号 TT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样编号 |  | 截面尺寸 （mm×mm） |  | 横截面积 （mm2） |  |  |  |  | 断裂载荷（kN） |  |  |  | 抗拉强度 （MPa） |  |  |  |  |  |  | 断裂部位和特征 |  |  |  |  |  |
| T1 |  | 12×6 |  | 72 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 母材 |  |  |  |  |  |
| 弯曲试验： 试验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 |  | 试样类型及件数 |  |  |  |  | 试样厚度（mm） |  |  |  | 弯心直径（mm） |  |  |  |  |  | 弯曲角度（0） |  |  |  |  |  |  | 试验结果 |  |
| 冲击试验： 试验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 |  | 试样尺寸（mm×mm） |  | 缺口类型 |  |  |  | 缺口位置 |  |  |  | 试验温度 |  |  |  | 冲击吸收功（J） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 标准值 |
| 金相检验（角焊缝）： 检验报告编号 根部 （焊透、未焊透） ，焊缝 （熔合、未熔合） ，焊缝、热影响区 （有裂纹、无裂纹） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验截面 |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  | V |  |  |  |  | VI |  |  |
| 焊脚差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无损检测 检测报告编号 RT 无裂纹 UT / MT / PT / 其他 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT 无裂纹 UT / MT / PT / 其他 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论：本评定按NB/T 47014-2023规定焊接试件、检验试样、测定性能、确认检验记录正确。 评定结果 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊 工 |  |  |  |  | 焊工代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施焊日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 测试 |  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 焊接工艺评定施焊记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指导书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊 接 方 法 |  |  |  |  |  |  | 施焊位置 |  |  | 设 备 型 号 |  |  |  |  |  | 电源种类和极性 |  |  |  |
| 试件钢号 |  | 规格 (㎜) |  | 生 产 厂 家 |  |  |  |  |  | 批 号 |  | 材料标记 |  |  |  | 坡口形式 |  |  |  |
| 焊材牌号 |  | 规格 (㎜) |  | 生 产 厂 家 |  |  |  |  |  | 批 号 |  | 材料标记 |  |  | 烘焙温度 （℃） |  |  |  | 用量 （kg） |
| 焊 接 规 范 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接层次 |  | 焊材/规格 （mm） |  |  | 焊接电流 （A） |  |  | 电弧电压 （V） |  |  |  |  | 焊接速度 （cm／min） |  |  |  | 线能量 （kJ／cm） |  |  |
| 1-1 |  | J507 / Φ3.2 |  |  | 110 |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 检 验 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝余高（mm） |  |  |  |  |  | 咬 边 |  |  |  |  | 焊缝高低差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊缝宽度（mm） |  |  |  |  |  | 表面气孔 |  |  |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 论 |  |  |  |  |  | 检 验 员 |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无损检测方法 |  |  |  |  |  | 片 号 |  |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施焊日期 | 环境温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  | 层间温度（℃） |  |  |  |  | 施 焊 者 |  |  |  | 记 录 者 |  |